PerkinElmer Spectrum Version 10.4.3
Monday, April 27, 2015 5:16 PM

Spectrum
	
Name	Description	
 ___  ir 05	Sample 005 By ir Date Monday, April 27 2015	

Summary
Sample Name	Description	Quality	
ir 05	Sample 005 By ir Date Monday, April 27 2015	The Quality Checks give rise to multiple warnings for the sample.	

Peak Table
Peak No.	X (cm-1)	Y (A)	Peak No.	X (cm-1)	Y (A)	Peak No.	X (cm-1)	Y (A)	
1	5471.62	0.0425	2	5410.31	0.0448	3	5343.94	0.0437	
4	5284.94	0.0439	5	5220.52	0.0436	6	5157.14	0.044	
7	5093.63	0.0438	8	5031.81	0.0444	9	4968.52	0.0444	
10	4906.06	0.0449	11	4841.9	0.0455	12	4780.12	0.0463	
13	4715.55	0.0497	14	4658.1	0.0771	15	4599.73	0.0688	
16	4527.9	0.0541	17	4464.13	0.0517	18	4401.2	0.0547	
19	4337.23	0.0707	20	4272.9	0.0717	21	4211.56	0.0812	
22	4149.82	0.0702	23	4034.58	0.1373	24	3959.9	0.0729	
25	3900.21	0.0727	26	3835.82	0.0735	27	3769.37	0.0712	
28	3710	0.0727	29	3647.59	0.0918	30	3585.73	0.0693	
31	3519.92	0.0666	32	3456.87	0.0708	33	3392.78	0.0674	
34	3332.16	0.0673	35	3270.62	0.0699	36	3207.61	0.0772	
37	3151.34	0.0936	38	3101.59	0.3629	39	3081.3	1.009	
40	3059.12	1.4213	41	3025.05	2.5752	42	3000.56	0.5979	
43	2920.45	2.8577	44	2848.88	0.985	45	2808.14	0.1387	
46	2748.89	0.0981	47	2687.66	0.1046	48	2629.52	0.1115	
49	2563.4	0.096	50	2502.39	0.0965	51	2438.84	0.0833	
52	2375.3	0.086	53	2336.36	0.0691	54	2311.35	0.0983	
55	2251.1	0.0848	56	2186.78	0.0782	57	2124.83	0.0721	
58	2062.69	0.0712	59	1999.03	0.0784	60	1942.1	0.2673	
61	1869.01	0.2182	62	1802.16	0.2193	63	1746.81	0.1802	
64	1699.77	0.0916	65	1683.79	0.1305	66	1652.7	0.067	
67	1600.78	1.2924	68	1582.64	0.4521	69	1557.41	0.1285	
70	1541.62	0.1532	71	1492.48	3.5082	72	1452.08	3.8585	
73	1372.4	0.4492	74	1328.23	0.3361	75	1311.45	0.3291	
76	1240.76	0.164	77	1181.02	0.3786	78	1154.3	0.3464	
79	1112.04	0.1615	80	1068.82	0.4456	81	1028.01	0.8555	
82	1002.82	0.2774	83	980.08	0.2589	84	964.25	0.2629	
85	942.02	0.2049	86	906.3	0.5301	87	865.11	0.1188	
88	841.75	0.2114	89	808.45	0.1281	90	757.01	2.8227	
91	753.49	2.5303	92	703.97	4.5023	93	702.89	4.5467	
94	700.62	8	95	698.32	4.8528	96	696.71	4.2876	
97	694.06	8	98	647.4	0.1312	99	620.54	0.1773	
100	539.76	1.2038